# Text boxes

# Duplocoll® 918

# Двусторонняя адгезивная лента на вспененной основе для монтажа на гладких и слегка неровных поверхностях

### Конструкция продукта

Наименование	Цвет	Толщина [мм]

Лайнер 	полиэтиленовая бумага 	голубой	прим. 0,15

Внутр. клеящая сторона	чистый акрилат

Основа	вспененный полиэтилен	белый	прим. 1

Внешн. клеящая сторона	чистый акрилат

Общая толщина:	прим. 1,15

Преимущества продукта

•	Максимальная устойчивость к пластификаторам, погодному воздействию, старению			и УФ-излучению.

•	Вспененная основа сохраняет постоянную эластичность и не желтеет.

•	Превосходная начальная адгезия создает надежное скрепление сразу после нанесения.

Максимальная конечная адгезия достигается примерно через 24 часа.

•	Поглощает вибрацию и компенсирует различные коэффициенты расширения объединяемых поверхностей. Duplocoll® 918  устойчива на обычные наружные погодные условия.

•	Duplocoll® 918 на протяжении многих лет используется в мебельной промышленности

для монтажа зеркал.

### Основные области применения

Рекомендуемое количество клеящей ленты на 1кг веса зеркала: 60см2. Монтаж зеркал в санитарных помещениях. Конструктивное приклеивание наружных покрытий алюминиевых, стальных либо пластиковых покрытий, при производстве фургонных кузовов грузовых автомобилей и контейнеров. Поглощает вибрацию. Торговое и магазинное строительство. Приклеивание образцов в производстве рекламной продукции. Монтаж подвесных потолков и фасадных плит из алюминия и плексигласа.

● ● ● очень хорошее     ● ● ○ хорошее               ● ○ ○ с ограничениями       ○ ○ ○ не подходит

### Применима на

Вспененных материалах	 ○ ○ ○

Резине	● ● ○

Лакированных поверхностях	● ● ○

Стекле \ керамике	● ● ●

Дереве	● ● ●

Высокоэнергетических пластиках	● ● ●

Низкоэнергетических пластиках	● ● ○

Металле	● ● ●

Бумаге \ картоне	● ● ●

Начальная адгезия	● ● ●

Конечная  адгезия	● ● ●

Стабильность размеров	● ● ●

Адгезия на гладких пов-тях	● ● ●

Адгезия на грубых пов-тях	● ● ●

Стойкость к старению	● ● ●

Погодная стойкость	● ● ○

Стойкость к химич. веществам	● ● ○

Стойкость к пластификаторам	● ● ●

### Свойства

# Duplocoll® 918

# Двусторонняя адгезивная лента на вспененной основе для монтажа на гладких и слегка неровных поверхностях

Сила сдвига     	на стали по DIN EN 1943,		     40 Н/625 мм²

издание 1996, при +23 °C +/- 2°C

Сила отрыва	на стали по DIN EN 1939,		     28 Н/25 мм

издание 1996, при +23 °C +/- 2°C

Технические данные

### Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения	18 °C до 35 °C

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной тем-ре и нормальной влажности (50 – 70%).

Срок хранения – два года после поставки.

.

### Поставка продукта

Нарезка	Ролики	Шпули

Ширина [[мм]	> 6		9-19

Длина [м]	50		1000-700

Макс. ширина: 1200 мм	Другие размеры, высечные элементы и листы по запросу

Аналоги	Duplocoll ® 919	Duplocoll ® 9184

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя наши гарантию и ответственность.

Для механической установки адгезивной ленты предлагаем широкий диапазон прикладных устройств

Температурный диапазон		-40 °C до +95 °C

# Страница 2 из 2

Наименование  	Толщина	Наименование  	Толщина		 	[мм]			[мм]

Лайнер	полиэт. бумага синяя	0,15	полиэт. пленка желтая	0,08

Внутр. клеящая сторона	чистый акрилат		чистый акрилат

Основа	вспен. полиэтилен белый	1,50	вспен. полиэтилен белый	1,00

Внешн. клеящая сторона	чистый акрилат		чистый акрилат

# Страница 1 из 2